## Slide 1: Электролиз веществ
ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСПЛАВОВ
ЭЛЕКТРОЛИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

## Slide 2
Электролиз – это окислительно-восстановительное разложение вещества под действием проходящего через него постоянного электрического тока.
аА + вВ  сС + dD; Нэл>0
ГЭ
Эл-з
Различают электролиз расплавов и эл-з р-ров
Минимальная разность потенциалов, при к-рой начинается электролиз вещества, называется его потенциалом или напряжением разложения.

## Slide 3
К
А
–

Na+
Cl–
Расплав
NaCl  Na+ + Cl–
Устройства, в к-рых проводится электролиз, называются электролизёрами.
ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСПЛАВОВ
Если напряжение на элект-родах соответствует напря-жению разложения, то на катоде будет происходить восстановление, на аноде – окисление.
на катоде:
К(–): Nа++ е-Nа0
на аноде:
А(+): 2Сl–– 2е-Сl20
Рис.1. Схема электролиза расплава NаСl.
Е > 1,34  (-2,71) = + 4,05 В

## Slide 4
ЭЛЕКТРОЛИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
При электролизе растворов наряду с разложением растворённого вещества возможен и электролиз растворителя. Последовательность электрохимических процессов, протекающих на катоде и аноде, зависит от относительной величины потенциалов разложения растворенных веществ и растворителя.
На катоде в первую очередь восстанавливаются наиболее сильные окислители, т.е. вещества или ионы с наиболее положительными потенциалами.
На аноде сначала окисляются наиболее сильные восстановители, т.е. вещества или ионы с наиболее отрицательными потенциалами.

## Slide 6
– 0,15
–1,0
Анод
Катод
φ
0 < pH < 14
0 < φ < –0,826
(–0,15 B < φ < –1 B)
+1,5
K: Меn+ + nе - = Мео
2Н+ + 2е– = Н20
2НОН + 2е = Н2↑ + 2ОН
«Земля в иллюминаторе»
2Н2О – 4е  О2о + 4Н+
4ОН – 4е  О2о + 2Н2О

## Slide 7
Последовательность процессов восстановления на катоде
1. Катионы металлов с потенциалом более положительным, чем потенциал водорода, по схеме:
Меn+ + nе - = Мео.
2. Катионы с потенциалом, близким к потенциалу разложения воды. Как правило, протекают два процесса одновременно, но разными скоростями:
восстановление металла и водорода.
3. Катионы с потенциалом меньше 1В (более отрицательным, чем у воды) не восстанавливаются.
Происходит восстановление водорода из воды :
2НОН + 2е = Н2↑ + 2ОН
Такие активные металлы получают только из расплава.
Катод
φ

## Slide 8
Последовательность процессов окисления на аноде
1. электролиз с растворимым (активным) анодом. Если анод выполнен из активного материала: металла с потенциалом более отрицательным, чем потенциалы окисления других веществ, присутствующих в данной системе, в том числе ионов ОН–:
Мео – nе – = Меn+ - анодное растворение
2. электролиз нерастворимым (инертным) анодом. Если анод выполнен из неактивного материала (например, Рt, Аu, графита и других веществ с большим положительным потенциалом). В этом случае сначала окисляются бескислородные анионы Аn- (Cl–, Br–, J–, S2- и др.) по схеме:
Аn– – ne– = Ао

## Slide 9
3. Выделение кислорода при окислении ионов ОН и воды протекает при отсутствии бескислородных анионов по схеме.
В щелочной среде (при рН7):
4ОН – 4е  О2о + 2Н2О φ(О2/OH) = +1,230,059 рН
В нейтральной среде (при рН=7):
2Н2О – 4е  О2о + 4Н+ φ(О2/OH) = +1,23 -0,0597=+0,817В.
при высоких плотностях тока процесс идёт с перенапряжением +1,5 В.
типа (SO42-, SO32-,NO3-,CO32- и др.), а также ионы F, имеют более положительный потенциал, чем потенциал окисления воды и на аноде не окисляются. В их присутствии на аноде протекает реакция выделения кислорода.
4. Кислородсодержащие анионы

## Slide 10
Законы электролиза (з-ны Фарадея)
Количественные закономерности, к-рым подчиняются процессы эл-за, установлены в 1833-1834г.г. М. Фарадеем:
Кол-во в-ва, участвующего в процессе эл-за, прямо пропорционально кол-ву затраченного электричества.
Массы различных в-в, участвующих в процессе эл-за, прямо пропорциональны их хим. эквивалентам.
Из з-нов следует, что для эл-за эквивалента (экв. мас-сы) любого в-ва требуется затратить одинаковое кол-во эл-ва. Это – число Фарадея:
1F = (96487)96500Кл = 26,8 А-час.
Т.о., можно теоретически рассчитать массу в-ва (mтеор.) в зав-сти от затраченного кол-ва эл-ва:

## Slide 11
На практике масса покрытия (mпракт) оказывается ниже теоретически рассчитанной. Объясняется это протеканием разл. побочных процессов, например, восстановление водорода, химическое растворение электродов и др. Для учёта влияния параллельных р-ций используют понятие выхода по току Вт, к-рое характеризует ту часть кол-ва эл-ва, что затрачена на основную электродную реакцию, и может быть выражено через соотношение
Величина выхода по току показывает, насколько правильно и рационально организован процесс электролиза.
Величина, на к-рую напряжение разложения Еразл отличается от Е0, наз-ся перенапряжением (п) и может быть записана в виде
Еразл. = Е0 + п.

## Slide 12
Задача 1. Составить электронные ур-ния процессов, происходящих на угольных электродах при эл-зе водного р-ра хлорида олова (+2).
на катоде:
К(–): Sn2++ 2е-Sn0
на аноде:
А(+): 2Сl–– 2е-Сl20
2НОН + 2е = Н2↑ + 2ОН
2Н2О – 4е  О2о + 4Н+
Решение:
Анод
Катод
φ

## Slide 13
Задача 2. Деталь хромируется в водном р-ре сульфата хрома (+3). Определить силу тока, если в течение 1 часа на поверхности детали выделится 1,3г хрома, а выход по току составляет 40%.
A[Cr]: Crо – 3е – = Cr3+
K: Cr3+ + 3е – = Crо
Решение: